## Slide 1: Infra Red Analysis and Microscopy of Textiles
Elien Persyn
Begeleider: Dr. Calum Morrison
Promotor: Bart Quartier

## Slide 2: Inhoud
Doel: Infrarood analyse en microscopie van textiel
Principe Infrarood spectroscopie
  Algemeen
  Fourier transform spectroscopie
  ATR spectroscopie
Methode
  Taping en microscopie
  Database
  Opnemen FTIR/ATR spectra
Resultaten
Conclusie

## Slide 3: Doel
Kleding verzamelen
Sorteren volgens samenstelling
Vezels verzamelen
Microscopie van vezels
Infrarood spectroscopie van kleding
Opbouwen van bibliotheek

## Slide 4: Vezels
Pure (100%) samenstelling
  Natuurlijk
    Katoen
    Zijde
  Artificieel
    Viscose
  Synthetisch
    Polyamide
    Polyester

## Slide 5: Algemeen
Moleculen absorberen licht uit IR straal
Moleculen bewegen – kost energie
Vertaalt zich in een spectrum met pieken
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie

## Slide 6: Monochromator
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie
Notes: Absorpties 1 voor 1 opgenomen

## Slide 7: Fourier transform spectroscopie
FTIR: absorpties worden gelijktijdig gemeten met
interferometer
Fase verschil: verzwakken / versterken
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie

## Slide 8: FTIR

## Slide 9: Attenuated Total Reflectance (ATR)
Waarom ATR?
Geen voorbereiding -> sneller
Zowel vast als vloeistof
Diamant -> chemisch inert + duurzaam
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie

## Slide 10: Taping & Microscopie
‘Pure’ (100%) kleding tapen – binnen en buitenkant
Verschil in vezels - microscoop
Vierkantjes op taping
Vezels in vierkantjes worden geteld
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie

## Slide 11: Database
Picture | Composition | Date | Taping | Place of taping
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie
 |  | 22 febr | 15a-d | 

## Slide 12: Opnemen FTIR/ATR spectra
Met ATR verbinding zonder microscoop
Druk zo constant mogelijk houden
Elke meting: 16 scans
Golfgetal tussen 4000 en 650 cm-1
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie

## Slide 13: Resultaten
Interpreteren van spectra
Absorption wavelenght | Functional group
3600 – 3200 cm-1 | O-H stretching.
3500 – 3400 cm-1 | N-H stretching.
3040 – 3010 cm-1 | Aromatic H stretching.
3000 – 2800 cm-1 | C-H stretching.
1750 – 1735 cm-1 | C=O stretching ester.
1700 – 1630 cm-1 | C=O stretching 2° amide.
1570 – 1510 cm-1 | N-H bending 2° amide.
1300 – 1050 cm-1 | C-O stretching ester.
1125 – 1000 cm-1 | C-O stretching.
Fingerprint region | C-H bending.
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie

## Slide 14
Katoen

## Slide 15
Zijde

## Slide 16
Polyamide

## Slide 17
Onbekende

## Slide 18
Onbekende + zijde

## Slide 19: Conclusie
Vezels geven indicatie
  Veelvoorkomend type <-> moeilijk over te dragen
Taping:
  Meer druk tijdens taping -> meer vezels
  Sommige tape meer of minder kleverig
  Menselijke factor
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie

## Slide 20: Conclusie
IR spectroscopie
  Zelfde terugkerende structuren
  CH bindingen
  Vergelijken met gemaakte bibliotheek
  Pieken van kleurstof -> onder detectie limiet
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie

## Slide 21: Conclusie
Microscopische foto’s -> fysische kenmerken
Meer stalen om betrouwbaarheid bibliotheek te controleren
Meer referentie spectra voor bibliotheek
  Puur
  Mengsels
  Andere techniek voor kleurstoffen
Doel | Infrarood spectroscopie | Methode | Resultaten | Conclusie

## Slide 22: Infra Red Analysis and Microscopy of Textiles
Elien Persyn
Begeleider: Dr. Calum Morrison
Promotor: Bart Quartier